### Dây nhôm hợp kim có lõi thép AACSR

TCVN 6483 : 1999 - IEC 1089 - 1991

| Mã sản phẩm | Tỉ lệ thép | Tiết diện | Số sợi | Đường kính sợi | Đường kính của | Trọng lượng | Độ bền danh định | Điện trở tính toán ở 20°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhôm | Thép | Cáp | Thép | Cáp | Nhôm | Thép | Lõi thép | Cáp |  |  |  |
|  | % | No mm | No mm | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | kgN | Ω/km |
| AACSR16 | 17 | 18.4 | 3.07 | 21.5 | 6 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 5.93 | 74.4 | 9.88 | 1.7834 |
| AACSR25 | 17 | 28.8 | 4.8 | 33.6 | 6 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 7.41 | 116.2 | 15.25 | 1.1478 |
| AACSR40 | 17 | 46 | 7.67 | 53.7 | 6 | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 9.38 | 185.9 | 24.17 | 0.7174 |
| AACSR63 | 17 | 72.5 | 12.1 | 84.5 | 6 | 1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 11.8 | 292.8 | 37.58 | 0.4555 |
| AACSR100 | 6 | 115 | 6.39 | 121 | 18 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 14.3 | 366.4 | 42.97 | 0.288 |
| AACSR125 | 6 | 144 | 7.99 | 152 | 18 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 16 | 458 | 53.47 | 0.2304 |
| AACSR125 | 16 | 144 | 23.4 | 167 | 26 | 7 | 2.65 | 2.06 | 6.19 | 16.8 | 579.9 | 76.42 | 0.231 |
| AACSR160 | 6 | 184 | 10.2 | 194 | 18 | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 18 | 596.2 | 68.03 | 0.18 |
| AACSR160 | 16 | 184 | 30 | 214 | 26 | 7 | 3 | 2.34 | 7.01 | 19 | 742.3 | 96.61 | 0.1805 |
| AACSR200 | 6 | 230 | 12.8 | 243 | 18 | 1 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 20.2 | 732.8 | 85.04 | 0.144 |
| AACSR200 | 16 | 230 | 37.5 | 268 | 26 | 7 | 3.36 | 2.61 | 7.83 | 21.3 | 927.9 | 120.77 | 0.1444 |
| AACSR250 | 10 | 288 | 28.3 | 316 | 22 | 7 | 4.08 | 2.27 | 6.8 | 23.1 | 1013.5 | 124.72 | 0.1154 |
| AACSR250 | 16 | 288 | 46.9 | 335 | 26 | 7 | 3.75 | 2.92 | 8.76 | 23.8 | 1159.8 | 150.96 | 0.1155 |
| AACSR315 | 7 | 363 | 25.1 | 388 | 45 | 7 | 3.2 | 2.14 | 6.41 | 25.6 | 1196.5 | 143.3 | 0.0917 |
| AACSR315 | 16 | 363 | 59 | 422 | 26 | 7 | 4.21 | 3.26 | 9.83 | 26.7 | 1461.4 | 188.44 | 0.0917 |
| AACSR400 | 7 | 460 | 31.8 | 492 | 45 | 7 | 3.61 | 2.41 | 7.22 | 28.9 | 1519.4 | 180.69 | 0.0722 |
| AACSR400 | 13 | 460 | 59.7 | 520 | 54 | 7 | 3.29 | 3.29 | 9.88 | 29.7 | 1738.3 | 218.7 | 0.0723 |
| AACSR450 | 7 | 518 | 35.8 | 554 | 45 | 7 | 3.83 | 2.55 | 7.66 | 30.6 | 1709.3 | 203.28 | 0.0642 |
| AACSR450 | 13 | 518 | 67.1 | 585 | 54 | 7 | 3.49 | 3.49 | 10.5 | 31.5 | 1955.6 | 245.44 | 0.0643 |
| AACSR500 | 7 | 575 | 39.8 | 615 | 45 | 7 | 4.04 | 2.69 | 8.07 | 32.3 | 1899.3 | 225.86 | 0.0578 |
| AACSR500 | 13 | 575 | 74.6 | 650 | 54 | 7 | 3.68 | 3.68 | 11.1 | 33.2 | 2172.9 | 269.73 | 0.0578 |
| AACSR560 | 7 | 645 | 44.6 | 689 | 45 | 7 | 4.27 | 2.85 | 8.54 | 34.2 | 2127.2 | 252.97 | 0.0516 |
| AACSR560 | 13 | 645 | 81.6 | 726 | 54 | 19 | 3.9 | 2.34 | 11.7 | 35.1 | 2420.9 | 305.25 | 0.0516 |
| AACSR630 | 4 | 725 | 31.3 | 756 | 72 | 7 | 3.58 | 2.39 | 7.16 | 35.8 | 2248 | 258.08 | 0.0459 |
| AACSR630 | 13 | 817 | 91.8 | 817 | 54 | 19 | 4.13 | 2.48 | 12.4 | 37.2 | 2723.5 | 343.4 | 0.0459 |
| AACSR710 | 4 | 817 | 35.3 | 852 | 72 | 7 | 3.8 | 2.53 | 7.6 | 38 | 2533.4 | 290.85 | 0.0407 |
| AACSR710 | 13 | 817 | 104 | 921 | 54 | 19 | 4.39 | 2.63 | 13.2 | 39.5 | 3069.4 | 387.01 | 0.0407 |
| AACSR800 | 4 | 921 | 39.8 | 961 | 72 | 7 | 4.04 | 2.69 | 8.07 | 40.4 | 2854.6 | 327.72 | 0.0361 |
| AACSR800 | 8 | 921 | 76.7 | 997 | 84 | 7 | 3.74 | 3.74 | 11.2 | 41.1 | 3145.1 | 374.44 | 0.0362 |
| AACSR900 | 4 | 1036 | 44.8 | 1081 | 72 | 7 | 4.28 | 2.85 | 8.56 | 42.8 | 3211.4 | 368.69 | 0.0321 |
| AACSR900 | 8 | 1036 | 66.3 | 1122 | 84 | 7 | 3.96 | 3.96 | 11.9 | 43.6 | 3538.3 | 421.25 | 0.0322 |
| AACSR1000 | 8 | 1151 | 93.7 | 1245 | 84 | 19 | 4.18 | 2.51 | 12.5 | 45.9 | 3916.8 | 471.67 | 0.0289 |
| AACSR1120 | 8 | 1289 | 105 | 1394 | 84 | 19 | 4.42 | 2.65 | 13.3 | 48.6 | 4386.3 | 528.8 | 0.0258 |