### Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi (ABC 2x)

| Mã sản phẩm | Tiết diện danh tính | Số sợi và đường kính của sợi | Tiết diện tính toán | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện ( Không đo chỗ gân nổi) | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kì | Chiều dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kì ( không đo chỗ gân nổi) | Đường kính của ruột dẫn( không đo chỗ gân nổi) | Đường kính toàn cáp | Trọng lượng tính toán | Lực kéo đứt tính toán nhỏ nhất của ruột dẫn | Điện trở lớn nhất ở 20°C của ruột dẫn | Tải nhỏ nhất đối với độ bám dính của cách điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhôm | Nhựa XLPE | Cáp |  |  |  | X-90 và | X-FP-90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X-FP-90 |  |
|  | mm2 | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kgf | kN | Ω/km | kg | kg |
| ABC 2x16 | 16 | 7/1.70 | 15.89 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 7.29 | 14.58 | 89 | 50 | 139 | 224 | 2.2 | 1.91 | + | + |
| ABC 2x25 | 25 | 7/2.14 | 25.18 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 8.51 | 17.02 | 140 | 61 | 201 | 357 | 3.5 | 1.2 | + | + |
| ABC 2x35 | 35 | 7/2.52 | 34.92 | 1.3 | 1.07 | 1.9 | 9.56 | 19.12 | 195 | 69 | 264 | 499 | 4.9 | 0.868 | + | + |
| ABC 2x50 | 50 | 7/3.00 | 49.49 | 1.5 | 1.25 | 2.1 | 11.28 | 22.56 | 276 | 95 | 371 | 714 | 7 | 0.641 | 100 | + |
| ABC 2x70 | 70 | 19/2.14 | 68.34 | 1.5 | 1.25 | 2.1 | 12.84 | 25.68 | 380 | 110 | 490 | 999 | 9.8 | 0.443 | 140 | + |
| ABC 2x95 | 95 | 19/2.52 | 94.77 | 1.7 | 1.43 | 2.3 | 14.99 | 29.98 | 527 | 145 | 672 | 1356 | 13.3 | 0.32 | 190 | 110 |
| ABC 2x120 | 120 | 19/2.85 | 121.21 | 1.7 | 1.43 | 2.3 | 16.51 | 33.02 | 674 | 162 | 836 | 1713 | 16.8 | 0.253 | 240 | + |