Dây chống sét 7 sợi

Tiêu chuẩn Nga ΓOCT 3062 : 80

| Mã sản phẩm | Đường kính danh định của cáp | Tiết diện tính toán | Số sợi và đường kính sợi | Lực kéo đứt không nhỏ hơn | Trọng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm2 | No x mm | N | kg/km |
| TK01 | 5.5 | 18.1 | (1x1.90)+(6x1.80) | 24800 | 157.5 |
| TK02 | 6.2 | 22.65 | (1x2.20)+(6x2.00) | 31050 | 197 |
| TK03 | 6.8 | 27.33 | (1x2.40)+(6x2.20) | 37450 | 238 |
| TK04 | 7.4 | 32.45 | (1x2.60)+(6x2.40) | 44500 | 282.6 |
| TK05 | 8 | 38.01 | (1x2.80)+(6x2.60) | 52100 | 330.5 |
| TK06 | 8.6 | 44.01 | (1x3.00)+(6x2.80) | 60350 | 382.1 |
| TK07 | 9.2 | 50.45 | (1x3.20)+(6x3.00) | 69200 | 483.5 |
| TK08 | 9.8 | 57.33 | (1x3.40)+(6x3.20) | 78650 | 498.5 |
| TK09 | 10.5 | 64.65 | (1x3.60)+(6x3.40) | 88650 | 562 |
| TK10 | 11.5 | 80.61 | (1x4.00)+(6x3.80) | 110500 | 700.5 |

Dây chống sét 19 sợi

Tiêu chuẩn Nga ΓOCT 3063 : 80

| Mã sản phẩm | Đường kính danh định của cáp | Tiết diện tính toán | Số sợi và đường kính sợi | Lực kéo đứt không nhỏ hơn | Trọng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm2 | No x mm | N | kg/km |
| TK11 | 9.1 | 48.64 | (1x1.90)+(18x1.80) | 66700 | 417.6 |
| TK12 | 10 | 60.35 | (1x2.20)+(18x2.00) | 82800 | 519 |
| TK13 | 11 | 72.95 | (1x2.40)+(18x2.20) | 100000 | 627.4 |
| TK14 | 12 | 86.74 | (1x2.60)+(18x2.40) | 119000 | 746 |
| TK15 | 13 | 101.72 | (1x2.80)+(18x2.60) | 139500 | 873 |
| TK16 | 14 | 117.9 | (1x3.00)+(18x2.80) | 161500 | 1050 |
| TK17 | 15 | 135.28 | (1x3.20)+(18x3.00) | 185500 | 1160 |
| TK18 | 16 | 153.84 | (1x3.40)+(18x3.20) | 211000 | 1320 |
| TK19 | 17 | 173.6 | (1x3.60)+(18x3.40) | 238000 | 1490 |
| TK20 | 19 | 216.7 | (1x4.00)+(18x3.80) | 297000 | 1855 |

Dây chống sét 19 sợi

Tiêu chuẩn Nga ΓOCT 3063 : 66

| Mã sản phẩm | Đường kính danh định của cáp | Tiết diện tính toán | Số sợi và đường kính sợi | Lực kéo đứt không nhỏ hơn | Trọng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm2 | No x mm | N | kg/km |
| TK21 | 7.6 | 33.82 | (1x1.60)+(18x1.50) | 4255 | 291 |
| TK22 | 8.1 | 38.46 | (1x1.70)+(18x1.60) | 4840 | 330 |
| TK23 | 8.6 | 43.3 | (1x1.80)+(18x1.70) | 5465 | 373 |
| TK24 | 9.1 | 48.64 | (1x1.90)+(18x1.80) | 6120 | 418 |
| TK25 | 10 | 60.01 | (1x2.10)+(18x2.00) | 7560 | 515 |
| TK26 | 11 | 72.58 | (1x2.30)+(18x2.20) | 7830 | 623 |
| TK27 | 12 | 86.34 | (1x2.50)+(18x2.40) | 9315 | 741 |
| TK28 | 13 | 101.72 | (1x2.80)+(18x2.60) | 10950 | 873 |
| TK29 | 14 | 117.9 | (1x3.00)+(18x2.80) | 12650 | 1015 |
| TK30 | 15 | 135.28 | (1x3.20)+(18x3.00) | 14550 | 1160 |
| TK31 | 16 | 153.84 | (1x3.40)+(18x3.20) | 17250 | 1320 |